LES RAGREAGES

- Le produit

- Choix du ragréage

- Préparation du support

- Choix du primaire

- Application d un primaire

- Application du ragréage

- Le produit :

Le ragréage est un enduit de lissage de sol, il est donc autolissant (attention il n’est pas autonivelant).

Il se présente sous forme de sacs de poudre de 25 kg à mélanger a de l’eau.

La consommation moyenne est de 1,5kg/m2/mm d’épaisseur mais il faut impérativement consulter la fiche technique car les consommations peuvent varier suivant les marques.

- choix du ragréage :

Il existe plusieurs types de ragréages courants

- un ragréage p2, un p3, et un p3 à choisir suivant le classement upec du local et du revêtement (sachant que si le revêtement est classé p3, un enduit p2 diminuerai son classement).

- Un ragréage a prise rapide.

- Un ragréage spécial forte épaisseur (supérieur à 10mm)

- Et enfin un ragréage pour support déformables tels que le bois et tout autre support à rénover, qui est armé de fibres.

- préparation du support :

Comme pour tous travaux de revêtement de sol le support doit être

-propre

-sec

-sain

-solide

Il faut donc parfaitement vérifier que le support ne bouge pas sous le poids de la marche sinon il faut réparer ou refixer dans le cas du bois.

La présence éventuelle de fissure à traiter si nécessaire à l’aide de résines spécifiques.

Tester l’humidité qui doit être inferieure à 4% (test a la bombe de carbure).

Et enfin il faut parfaitement dépoussiérer à l’aide d’un balai ou un aspirateur car la poussière empêche l adhérence tout comme les éventuelles graisses qui seront aussi à supprimer en les lessivant.

- Choix du primaire :

Il est indispensable d’appliquer un primaire pour que l’enduit adhère au support, le choix de celui-ci se fait en fonction de la nature du support.

Si le support est poreux et rigide tel que le plâtre ou le beton, il faudra choisir un primaire acrylique a base d’eau et résines.

Si le support est souple et peu poreux tel que le bois, les anciens revêtement, ou le bois il faudra choisir un primaire dit base alcool qui peut être aussi composé uniquement de résines (pas d’eau).

5. Application du primaire :

Application au rouleau

Le primaire s’applique de la même manière qu’une peinture.

Au rouleau et en 2 couches croisées.

Vérifier tout de même le mode d’application sur la fiche technique du produit, celui-ci peut varier d’une marque à l’autre.

- Application du ragréage :

Il faut tout d’abord malaxer à l’aide d’un malaxeur la poudre avec de l’eau, voir la quantité d’eau sur la notice.

Ensuite le produit est étalé à l’aide d’une lisseuse flamande en partant du fond de la pièce vers l’entrée.

En principe l’épaisseur moyenne si le support n’est pas trop déformer est comprise entre 1 et 3mm.

Et voila âpres un temps compris entre 4 et 24 heures vous pourrez poser un revêtement sur un sol parfaitement lisse.